工程做法 

	编号
	名称
	工程做法
	厚度
	备注

	屋面1
	保温屋面（上人）
	1.保护层：12厚地转铺平 拍实，缝宽5，1：1水泥沙浆填缝

2.结合层：25厚1：4干硬性水泥沙浆，面上洒水泥

3.隔离层：满铺0.15厚聚乙烯薄膜一层

4.卷材防水层：4厚SBS防水卷材一道

5.找平层：20厚1:3水泥砂浆

6.保温层：50厚挤塑聚苯板

7.找坡层：1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡，最薄处20厚
8.结构层：钢筋混凝土屋面板
	
	主体屋面

	屋面2
	保温屋面（不上人）

	1 ..防水层：4厚SBS防水卷材一道

2.找平层：20厚1:3水泥砂浆

3.保温层：50厚挤塑聚苯板

4.找坡层：1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡，最薄处20厚

5.结构层：钢筋混凝土屋面板
	
	用于服务用房
部分

	屋面3
	屋面
（不上人）
	1 ..防水层：4厚SBS防水卷材一道

2.找平层：20厚1:3水泥砂浆

3.找坡层：1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡，最薄处20厚

4.结构层：钢筋混凝土屋面板
	45
	用于阳台及连廊部分

	地面1
	水泥砂浆地面
	1.30厚1:2水泥砂浆分两次抹面压光

2.塑水泥浆结合层一遍

3.20厚1:3水泥砂浆找平

4.100厚C10混凝土

5.150厚3:7灰土填实

6.素土夯实
	300
	用于一层地面

	地面2
	铺地砖地面
	1.10厚地砖铺实拍平、水泥浆擦缝
2.20厚1:4干硬性水泥砂浆

3.素水泥浆结合层一遍

4.20厚1:3水泥砂浆找平

5.100厚C10混凝土

6.150厚3:7灰土填实

7.素土夯实
	300
	地砖规格、品种详见单项工程设计
地砖如需离缝铺贴应在单项工程设计中

用1:1水泥砂浆填缝

用于一层过道

	地面3
编号
	铺地砖
地面
名称
	1.10厚地砖铺实拍平、水泥浆擦缝

2.撒素水泥面（洒适量清水）
3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆

4.60厚C20细石砼找平、找坡（向地漏），最薄处不小于30厚，上撒干水泥，压实抹光
5.1.5厚聚氨酯三遍涂膜防水层一道，四周上抹150高

6.刷基层处理剂一遍

工程做法
	360
厚度
	地砖规格、品种详见单项工程设计

地砖如需离缝铺贴应在单项工程设计
注明：用1:1水泥砂
浆填缝

用于一层盥洗室、卫
生间、洗衣间

备注

	地面3


	铺地砖  地面
	7.20厚1:3细石砼随打随抹平，四周抹小八字角

8.100厚C10混凝土

9.150厚3:7灰土填实

10.素土夯实
	360
	

	楼面1
	水泥砂浆楼面
	1.30厚1:2水泥砂浆分两次抹面压光
2.素水泥结合层一道

3.20厚1:3水泥砂浆找平

4.钢筋混凝土楼板
	50
	用于除盥洗室、卫生间走道、楼梯间以外的房间

	楼面2
	铺地砖  楼面
	1.铺8厚防滑地砖，干水泥擦缝
2. 撒素水泥面（洒适量清水）

3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层

4.60厚C20细石砼找平、找坡（向地漏），最薄处不小于30厚，上撒干水泥，压实抹光

5.1.5厚聚氨酯三遍涂膜防水层一道，四周上抹150高

6.刷基层处理剂一遍

7.20厚1:3细石砼随打随抹平，四周抹小八字角

8.现浇钢筋混凝土楼板
	110
	用于卫生间
防水层：所有楼面与墙面、立管转角处均按施工规程涂刷防滑面砖150×150

	楼面3
	水泥砂浆楼面
	1.30厚1:2水泥砂浆抹面压光

2.素水泥结合层一道

3.钢筋混凝土楼板
	30
	用于楼梯间

	楼面4
	铺地砖  楼面
	1.10厚地砖铺实拍平、水泥浆擦缝

2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆

3.素水泥浆结合层一遍
4.20厚1:3水泥砂浆找平

5.钢筋混凝土楼板
	50
	地砖规格、品种详见单项工程设计

用1:1水泥砂浆填缝

用于除一层外的过道

	楼面5
	水泥砂浆防水楼面
	1.20厚1:2水泥砂浆抹面压平
2.1.5厚聚氨酯三遍涂膜防水层一道，四周上抹150高

3.刷基层处理剂一遍

4.10厚1:3水泥砂浆随打随抹平，四周抹小八字角

5.现浇钢筋混凝土楼板
	30
	用于阳台

	楼面6
	
	1.30厚C20细石砼随打随抹平
2.1.2厚聚氨酯涂膜防水涂料面上粘黄砂，四周沿墙上翻100高

3. 20厚1:3细石砼随打随抹平，四周抹小八字角

4. 50厚挤塑聚苯板保温层

5.钢筋混凝土屋面板
	
	用于水箱间

	顶棚1
	混合砂浆顶棚
	1.现浇钢筋混凝土地面清理干净

2.7厚1:1:4水泥石灰砂浆

3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆

4.白色乳胶漆两道


	10
	用于除盥洗室、卫生间以外的房间

	编号
	名称
	工程做法
	厚度
	备注

	顶棚2
	水泥砂浆防水顶棚
	1.现浇钢筋混凝土地面清理干净

2.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
3.5厚1:3水泥砂浆

4.5厚1:2水泥砂浆

5.白色防水涂料两道
	10
	用于除盥洗室及卫生间

	顶棚3
	板底保温顶棚
	1.喷白色涂料（两道）
2.5厚EC聚合物砂浆保护层（内加玻纤布）
3.钢丝网架60厚挤塑聚苯板保温层（专用粘结剂黏贴）

4.板底刷混凝土界面处理剂一道

5.现浇钢筋混凝土楼板
	65
	用于首层架空处顶板

	顶棚4
	板底保温顶棚
	1.喷白色涂料（两道）

2.5厚EC聚合物砂浆保护层（内加玻纤布）

3. 30厚挤塑聚苯板保温层（专用粘结剂黏贴）

4.板底刷混凝土界面处理剂一道

5.现浇钢筋混凝土楼板
	65
	用于阳台顶板

	内墙1
	釉面砖

墙面
	1.5厚面砖，水泥浆擦缝

2.5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴

3.刷素水泥浆一遍

4.15厚1:3水泥砂浆

5.刷基层处理剂一遍
	25
	用于盥洗室，卫生间高至屋顶

	内墙2
	混合砂浆内墙面
	1.喷（刷）白色乳胶漆（两道）

2. 5厚1:2水泥砂浆
3.15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰

4. 刷建筑胶素水泥浆一遍，配合比为建筑胶：水=1:4
	20
	用于除盥洗室、卫生间以外的房间

	外墙1
	涂料保温外墙
	1.一底二涂高弹丙烯蒜涂料
2.5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布

3.喷界面处理剂一道

4.30厚1:2.5水泥砂浆找平拉毛

5.40厚钢丝网架聚苯板保温层专用固定件固定于

墙面

6.基层清理，喷界面处理剂一道
	65
	颜色详立面
用于宿舍、盥洗室外墙面
（钢筋混凝土墙，加气混凝土墙均适用）

	外墙2
	涂料外墙
	1.喷外墙弹性涂料两道
2.弹性底漆柔性耐水腻子

3.20厚2:1:8水泥石灰浆找平
	20
	颜色详立面

用于二~五层阳台外墙面

	外墙3
	外贴面砖保温墙面
	1.8厚面砖，1:1水泥砂浆勾缝
2.5厚聚合物抗裂砂浆

3.30厚1:2.5水泥砂浆找平拉毛
4喷界面处理剂一道

5.40厚钢丝网架聚苯板保温层专用固定件固定于

墙面

6.基层清理，喷界面处理剂一道


	73
	颜色详立面

用于首层除阳台外的外墙面

	编号
	名称
	工程做法
	厚度
	备注

	外墙4
	外贴面砖墙面
	1. 8厚面砖，1:1水泥砂浆勾缝

2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴

3.刷素水泥浆一遍

4.15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰

5. 刷建筑胶素水泥浆一遍，配合比为建筑胶：水=1:4
	33
	用于一层阳台外墙面

颜色详立面



	外墙5
	外贴面砖保温墙面
	1.8厚面砖，1:1水泥砂浆勾缝

2.5厚聚合物抗裂砂浆

3.30厚1:2.5水泥砂浆找平拉毛

4喷界面处理剂一道

5.50厚钢丝网架聚苯板保温层专用固定件固定于

墙面

6.基层清理，喷界面处理剂一道
	93
	用于服务用房外墙面
颜色详立面



	外墙6
	涂料保温外墙
	1.一底二涂高弹丙烯蒜涂料

2.5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布

3.喷界面处理剂一道

4.30厚1:2.5水泥砂浆找平拉毛

5.50厚钢丝网架聚苯板保温层专用固定件固定于

墙面

6.基层清理，喷界面处理剂一道
	85
	用于服务用房外墙面

颜色详立面



	外墙7
	涂料保温外墙
	1.喷氟碳涂料
2.5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网布

3.喷界面处理剂一道

4.30厚1:2.5水泥砂浆找平拉毛

5.30厚钢丝网架聚苯板保温层专用固定件固定于

墙面

6.基层清理，喷界面处理剂一道
	63
	用于楼梯间外墙面
颜色详立面



	踢脚1
	水泥砂浆踢脚
	1.10厚1:2水泥砂浆抹面压光
2.15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰
3. 刷建筑胶素水泥浆一遍，配合比为建筑胶：水=1:4
	25
	用于除走廊，卫生间外的房间
h=100

	踢脚2
	面砖踢脚
	1.10厚面砖水泥砂浆擦缝
2. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴

3. 17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰

4. 刷建筑胶素水泥浆一遍，配合比为建筑胶：水=1:4
	30
	用于走廊
h=100

	台阶
	石质板材贴面台阶
	1.20厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝
2.30厚1:4干硬性水泥砂浆

3.素水泥浆结合层一遍
4.50厚C15混凝土台阶（厚度不包括踏步三角部分）

5.300厚3:7灰土

6.素土夯实


	410
	

	编号
	名称
	工程做法
	厚度
	备注

	散水
	草坪散水
	1.300厚种植土，植草皮
2.60厚C15混凝土

3.150厚3:7灰土

4.素土夯实
	
	

	油漆1
	调和漆
	1.深灰色调和漆两度
2.刮腻子

3.防锈漆一道
	
	用于金属外门窗

	油漆2
	调和漆
	1.浅灰色调和漆两度

2.刮腻子

3.防锈漆一道
	
	用于金属栏杆等构件

	油漆3
	调和漆
	1.浅黄色调和漆两度

2.底油一度

3.满刮腻子
	
	用于木门及木质构件


室内装修做法表
	楼层
	房间名称
	楼地面
	内墙


	踢脚
	墙裙
	顶棚

	1F
	宿舍
	地面1
	内墙2
	踢脚1

	_______
	顶棚1

	
	盥洗室、

卫生间
	地面3
	内墙1
	_______
	_______
	顶棚2

	
	过道
	地面2
	内墙2
	踢脚2


	墙裙
	顶棚1

	
	阳台
	楼面5
	内墙2
	踢脚2


	_______
	顶棚4

	2~5F


	宿舍
	楼面1
	内墙2
	踢脚1


	_______
	顶棚1

	
	盥洗室、

卫生间
	楼面2
	内墙1
	_______
	_______
	顶棚2

	
	过道
	楼面4
	内墙2
	踢脚2


	墙裙
	顶棚1

	
	阳台
	楼面5
	内墙2
	踢脚2


	_______
	顶棚4

	
	楼梯间
	楼面3
	内墙2
	踢脚2


	_______
	顶棚1


