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喷 白 施 工 方 案
一、作业条件
基体要求基本干燥，一般抹灰、水泥基层含水不大于10；木基层含水率不大于12％。涂料贮存温度0℃以上，施工环境温度不低于5℃。
二、施工工艺
1、清理：要将基体表面起皮、松动处清楚干净，然后将表面扫净。
2、修理：用107胶将石膏拌成腻子，将磕碰及坑洼、缝隙找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，把浮土扫净。
3、批刮：批刮遍数可由基体表面平整度决定，一般情况为三遍，对于水泥、抹灰及石膏板基层，应采用大白油腻子；对于木基层的第1遍应采用石膏腻子，第2～3遍采用大白油腻子。
    披挂时一抹紧接一抹，接头不显槎，最后收头要干净利落，第二遍批刮方向应与的一边垂直，第三遍批刮应将表明批平批光，干燥后用细砂纸磨平磨光。
4、喷涂：由于喷涂外观质量好、工效高，适用于大面积施工，通过调整涂料的稠度、喷嘴口径大小及压力，获得不同的装饰质感。如稠度低、喷嘴小、涂压力大，可获得细颗粒状甚至于平状涂料层，相反则可获得粗颗粒状凹凸花纹装饰感。
三、喷涂工艺要求：
1、 喷涂压力一般控制在0.4~~0.5MPa；
2、 手握喷枪要平稳
3、 出料口应与被喷涂面保持垂直
4、 喷抢一动速度应均匀一致；
5、 喷抢最与被喷涂面的距离应控制在40～60cm
6、 喷涂行走路线可横向或纵向往返喷涂。
7、 喷涂时应先喷洞口附近
8、后喷大面一般二遍垂直交叉喷涂成活；
9、 喷图面的搭接宽度 应控制在喷涂宽度的1∕4左右。
四、喷涂注意事项：
1、喷涂前应注意试喷，调整涂料绸度、喷嘴和喷涂的压力，经认可后方能正式喷涂；
2、不喷涂的部分应进行遮挡，以免污染；
3、喷涂的点状分布均匀一致，边喷涂，边观察，防止漏喷和喷涂不均匀。
五、质量验收
       掉粉、起皮——不允许；
       露刷、透底——不允许；
       反碱、咬色——不允许；
       流坠、疙瘩——不允许；
       颜色、刷纹——颜色一致、无砂眼、无刷纹；
       门窗、灯具——洁净。

六、安全保证措施
1、施工现场除班组长为兼职安全员外，配一名安全员跟班检查监督。
2、施工人员必须严格遵守安全操作规程，正确使用安全“三件宝”。

3、仓库材料分类堆放，要有明显禁烟火标志，操作人员严禁吸烟，仓库采用安全照明，配备足够的干粉灭火器，仓库通风必须良好。

4、滚涂人员、仓库人员必须穿长袖上衣及长裤上班，操作时必须戴防护眼镜、防毒口罩、防溶剂大手套，避免皮肤与涂料接触，如不慎沾上涂料应立即用稀释剂洗掉并用清水清洗。

5、施工操作面工具、材料必须设置于室内，如须放于脚手架上须有专门的工具箱。

6、脚手架拆除必须按拆除方案进行。

7、夏季施工要认真做好防暑降温工作。

8、施工人员上、下使用爬梯进行上、下；

9、施工人员在屋架上施工，在屋架底向上1.5m处设置生命线，生命线两端使用保险扣扣在屋架上，施工人员戴好安全带，安全带系在屋架设置的生命线上；在施工人员施工地段底下设置安全网，2间一设，安全网固定在柱上面；（如图）
10、施工作业过程中，喷枪应人到屋架上后用绳子掉上去；施工结束后应用绳子掉下去。

