第一章概论

一、 建筑装修的范围

建筑装饰设计的范围涉及的面比较广，可以包括环境、风格、色彩、光源、家具等。而建筑装修构造则比较直接，是为了要达到建筑装饰的艺术目的而具体地运用合适的材料，针对实际的墙柱面、楼地面、顶棚、门窗和楼梯等部位进行饰面处理。

二、建筑装饰材料

建筑装饰材料包括（1）结构材料 用于建筑物主体的构筑。（2）功能材料 主要起保温隔热、防水密封、采光、吸声等改进建筑物功能的作用。（3）装饰材料 它对建筑物的各个部分起美化和装饰作用，给人以美的享受。

三、建筑装饰的内容

装饰工程施工及验收规范》中规定，建筑装修应包括如下内容：抹灰工程、门窗工程、玻璃工程、吊顶工程、隔断工程、饰面砖工程、涂料工程、裱糊工程、刷浆工程和花饰工程等10项。

四、建筑装饰材料的连接与固定

根据各种材料的特性与施工的方法不同，建筑饰面材料的连接与固定一般分为三大类：（1）胶接法 通常在墙地面铺设整体性比较强的抹灰类或现浇西施混凝土，在铺贴瓷砖、面砖和石材时，利用水泥本身的胶结性和摻入胶接材料作为饰面的方法。此方法一般为湿作业，所费工时大。（2）机械固定法在装修工程中采用机械连接和固定法具有速度快、效率高、施工灵活和安全可靠等优点。但施工精确度也必须高。（3）焊接法 对于一些比较重型的受力构件的连接或者某些金属薄型板材的接缝，通常采用电焊或者气焊的方法。

第二章 墙面装饰

一、墙面装饰主要包括建筑物时外墙面和室内墙面两大部分，装饰的主要目的是保护墙体、美化建筑的室内外环境。

二、内墙面的装饰其目的和要求主要体现在一下三个方面：（1）保护墙体 （2）改善室内使用条件 （3）装饰室内

三、一般抹灰的构造层次及厚度控制

一般抹灰是指 采用砂浆对建筑物的面层进行罩面处理，主要目的是 对墙体表面进行找平处理并形成墙体表面涂层。为确保抹灰粘贴牢固，避免开裂、脱落，通常采用分层施工的做法，具体构造分为三层：1粗底涂（作用是 基层粘结和初步找平）基础粘结石灰和沙子，找平水泥沙子。中底涂（起主要找平作用）、表涂（要求表面平整、色泽均匀、无裂缝）。

四、抹灰面层的质量保证

1.分块设缝 2.裂缝、空鼓、花脸。 （1）裂缝 抹灰面层裂缝产生的主要原因是 胶结材料比例相对较大，骨料的粒径过小，再加上每层的砂浆过厚，在这种情况下，砂浆的整体收缩较大，就会导致抹灰裂缝。施工时，面层砂浆的胶结材料与骨料的比例在1：2.5~1：3之间较合适，骨料直径在0.35~0.5mm之间，面层抹灰厚度，水泥砂浆每遍5~7mm为宜，石灰砂浆每遍7~9mm为宜。（2）空鼓 空鼓主要是各层砂浆之间或底层与基层之间某一部分粘结不牢所致。产生这种现象的原因有：抹灰前淋水不均匀，两层材料的强度相差悬殊，造成收缩变形系数不一致。这一现象很难避免，但通过合理选材、规范施工，就可减少这种现象。（3）花脸 它的主要产生原因是水泥水化过程产生的氢氧化钙在表层析出，经钙化生成碳酸钙沉淀造成，另外盐析作用也可产生花脸。在施工时，可采用疏水剂摻入水泥砂浆的方法来改善。3.外转墙角部的保护

五、什么是涂料？ 敷于物体表面能干结成膜，具有防护、装饰、防锈、防腐或其他特殊功能的物质。

六、涂料的组成 1.主要成膜物质（有机高分子化合物主要以合成树脂为主） 2.次要成膜物质（指涂料的颜料和填料） 3.辅助成膜物质（指溶剂和辅助材料）

七、建筑涂料的选择原则和方法

1.选择原则（1）建筑的装饰效果（2）耐久性（3）经济性

2.选择方法（1）按建筑的装饰部位选择（2）按不同的建筑材料 (3)按建筑物所处的地理位置和施工季节选择涂料

八、建筑涂料的施工

1.基层处理2.涂料准备3.涂层形成（1）底涂料（2）中间层涂料 是整个涂料的成型层，起着保护基层和保护面层形成所需的装饰效果的作用。（3）面层涂料 作用是体现涂层的色彩和光感，并满足耐久性、耐磨性等方面的要求，面层至少要涂刷两遍以上。

九、贴面类饰面 是指把规格和厚度都比较小的块料粘贴到墙体底涂上的一种装饰方法。

十、板材类饰面

1.大理石 是一种由方解石和白云石组成的变质岩。

2.花岗岩 是一种由长石、石英和少量云母组成的火成岩。

3.青石  是一种长期沉积形成的水城岩

花岗岩个大理石的区别？ 1.化学成分不同，一个是火成岩一个是变质岩。2.本质不同，一个硬且色彩丰富，一个软条纹丰富。3.用途不同

十一、 “三化一改”设计标准化 构件工厂化 施工机械化 改革墙体

十二、裱糊类饰面 一般是指用裱糊的方法将墙纸、织物或微博木等卷材粘贴在内墙的一种饰面方法。

基本裱糊工具：水桶、板刷、砂纸、弹线包、尺、刮板、毛巾和裁纸刀

十三、清水墙面饰

清水砖墙细部处理：勾缝多采用1：1.5的水泥砂浆形式有平缝、平凹缝、斜缝、弧缝。（混凝土抹灰墙面：清扫，刮腻子，磨平，挂线，弹粉线，依线标贴，裁纸，润纸，裱贴。

清水混凝土

装饰特点是：坚固、耐久、外表朴实自然，不会出现冻胀、剥离、褪色问题。 清水混凝土装饰效果的好坏，关键在于模板的挑选和排列。为了保证脱模时不损坏边角，墙柱的转角部位最好处理成斜角或圆角。粘土砖主要由青砖和红砖

第三章：楼地面装饰

一．室内地面装饰的功能和要求。

功能：创造良好的空间气氛；具有足够的坚固性，并保护结构层，满足使用条件。

要求：从人的使用角度考虑，地面装饰材料导热系数宜小，具有良好的保温性能，以免冬季给人过冷的感觉。考虑到行走的感觉，草料不易过硬，应具有一定的单行；满足隔声的要求，地面要有一定的弹性材料或具有弹性垫层的面层，对音质要求高的房间，地面材料要满足牺牲的要求；有水作用的房间，地面应抗潮湿不漏水，有防火的房间地面应防火，耐热，有酸碱腐蚀的房间，地面应具有防腐蚀的功能。

二.室内地面的种类。

1．根据面层材料来分：水泥砂浆地面，水磨石地面，地转地面，木地板地面，地毯地面等。

2.根据构造处理的方式不同来分：整体式地面（水泥地面，混凝土地面，水磨石地面，涂布地面）块材地面（陶瓷地砖，石材地面，陶瓷锦砖地面）木质地面（长条木地板地面，拼花木地板地面）人造软质地面（地毯地面，橡胶地面，塑料地面）

3根据用途的不同分类：防水地面，腐蚀性地面，弹性地面，防火地面，保湿地面，防湿性地面。

三．地面装饰的基本构造。

1.直接装饰修饰：一、一般以水泥砂浆作为找平层和结合层，使用的面层材料除水泥砂浆外，还有砖,塑料类地转，地毯，橡胶类地面等，常用于办公楼，住宅，学校，商店等建筑的室内地面，是最为普通的一种类型。二，常用语一般浴室，厕所及其它需要水的房间地面，要做防水处理。既在混凝土地板上加防水层，并在其上灌筑轻质混凝土，用作保护防水层用，再在其上抹水泥砂浆底层，而后可以铺贴有防水性的瓷砖等装饰材料。最普遍的做法是直接涂上参有防水剂的水泥砂浆。

2.底层构架装饰法

四．脚踢的高度一般为100mm---150mm.

五．整体式楼地面构造分为面层和基层。面层无接缝，基层队任何面层要求要求具有一定的强度及表面平整度。

六．快材式地面是指以块状材料（如陶瓷锦砖，水泥砖，天然大理石，花岗石等）铺砌而成的地面。具有耐磨，强度高，刚性大等优点，实用与人流活动频繁及潮湿场所。因块材地面属于刚性地面，保湿隔声性能差，不易用于舒适感较高的场所，如宾馆，居室，疗养院。

七．石材的铺设。天然石材：大理石，花岗石（颜色多样，纹理变化丰富）人造石材：水磨石，假石。1，石材地面的基本构造：底层要充分清扫湿润，石材铺设前一定要浸水湿润，以保证面层结合层黏贴接牢固，防止空鼓，翘起等通病；结合层宜实用干硬性水泥砂浆其配合比常用1:1—1:3体积比；待板块式铺设合格后，应在干硬性水泥砂浆上再浇上一层薄水泥浆，以保证上下黏固，然后镶铺石板。接缝一般为0---100毫米。在谱白色大理石时，为防止底层水泥砂浆的灰层渗漏，在石板的里侧须先涂柏油底料以及耐碱性涂料后方可铺贴。2天然石材尺寸：厚20—30毫米，大小30X30，40X40.50X50毫米成模数应为60X60毫米，也可更具设计自行加工。3石材铺设详图，石材铺设必须根据设计装饰详图来进行，详图必须准确。详图中对石板的颜色，搭配，铺设规格，板缝的处理既其它的处理应具有的设计和要求。

八．木质地面是指表面铺钉或交合木板的地面（具有弹性，质感舒适，不起灰，易清洁，不泛潮，纹理美观，具有良好的装饰效果。基本构造层次。1实铺法；结构层—找平层---防潮层（油毡或防潮层）--毛板（细木工板造成）-----防潮垫—面板。2架构铺：结构层---找平层（防潮）--防潮层---木龙骨—毛板---防潮垫—面板。
第四章：顶棚装饰

一．1顶棚装饰的目的：顶棚专修进行必要的遮挡一道美观作用；为了满足室内环境的使用要求，利用顶棚可以改善室内环境及热环境，可细声，隔声，对室内环境的艺术创造和提高舒适性水平起到了重要作用。2要求:空间的舒适要求，安全性要求，卫生条件要求，建筑物理性能要求，防火要求，经济型要求。

二．顶棚分类：1按施工构造分类：直接式顶棚和吊式顶棚。2按外观形式分：平滑式，浮云式，井袼式，分层式。3按面层材料分：抹灰，石膏板，纤维板，金属板，塑料板。

三．1直接式顶棚是指装修面层就是建筑楼板底面，面层经过粉刷，粘贴，添加饰线脚（木质，石膏，塑料，金属）而成，不占据室内空间高度，造价低，效果好。2吊式顶棚是指通过吊筋，大小龙骨所形成的构架与丰富的面层材料组合而成的，是一种广泛的顶棚形式，使用于各种场合。

四．1吊式顶棚根据面层材料与龙骨的连接方式不同，主要分为：钉，搁，粘，吊，卡。2。吊顶顶棚主要由吊筋，龙骨，面层材料三部分组成。3。用射钉枪固定：将射钉打入板底，然后再射钉上穿钢丝来绑扎吊筋，或用膨胀螺栓来固定。4龙骨（主龙骨，次龙骨）：主龙骨可以是木质龙骨，型钢龙骨，轻钢龙骨，铝合金龙骨，之龙骨是次龙骨与吊筋之间的连接构件，主龙骨与吊筋的连接可以采用焊接，螺栓，铁定及挂钩等方式。次龙骨是用来固定面层材料的，可以是木条，轻钢，高强塑料条等。次龙骨一般与住龙骨成垂直方向布置，间距大小视面材料而定，一般不大于600毫米，次龙骨的连接可以是钉接或是采用专用连接件。

第五章 楼梯装饰 

第一节 概述 
1、 特点：

1、功能特点：1、平面空间（平面交通包括走廊、门厅过廊等）2、立体空间（垂直交通包括楼梯电梯、自动扶梯、爬梯、坡道等）

2、美观

二、形式：直跑、双跑、三跑、圆形、剪刀、合上双分、分上双合。

三、楼梯的材料：

1、楼梯的结构材料分：1、钢筋楼梯2、钢楼梯3、木楼梯4、不锈钢楼梯

2、按饰面材料分：水泥砂浆、水泥石屑面砖、瓷砖锦砖、金刚砂、天然石材、人造石材、硬木地板、塑料地板、玻璃、地毯、铜管、不锈钢、镀金镀银饰面板、镜面及五金构件

楼梯装修的内容：

1、楼梯设计2、楼梯细部构造或称之为饰面构造

楼梯设计：

楼梯布置：主要分为两大类：主要楼梯和辅助楼梯。

1、 主要楼梯位于人流量大或疏散点的位置，具有明确醒目、直达、通畅、美观协调、能有效利用空间等特点

2、 辅助楼梯布置在次要部位做疏散交通使用

楼梯宽度：作为主要交通用楼梯梯段按每股人流0.55~0.7m计算，并不少于两股人流，仅供单人通行的辅助楼梯必须满足单人携带物品通过的需要，楼梯净宽不小于900mm

楼梯的平面设计
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31 楼梯的组成：梯段、平台、栏杆扶手三部分组成。

32 楼梯的坡度：一般在20°—45°之间。

33 踏步尺寸 2h+b=600~620mm 或 h+b≈450mm h——踏步高度  b—踏步宽度 

34 楼梯的净空高度是指上下两梯段和平台上部的垂直高度。要求平台下部过道处净高不应小于2000mm，楼梯梯段上的净高不小于2200mm。

底层入口楼梯平台下的通行高度 解决措施：

（1） 降低入口平台下局部地坪的标高

（2） 提高底层平台标高，采用长短跑梯段

（3） 以上两种方法结合使用，综合效果较好见

（4） 底层采用直跑楼梯

35 栏杆间距大小的选用特别要注意防范幼儿攀爬发生危险，按规范规定的距离设置儿童使用的栏杆。垂直杆件间的净距不应大于110mm，而且不得做易于攀爬的横向花格、花饰。
楼梯栏杆扶手的高度

楼梯栏杆扶手的高度，指踏步前沿至扶手顶面的垂直距离。楼梯扶手的高度与楼梯的坡度、楼梯的使用要求有关，很陡的楼梯，扶手的高度矮些，坡度平缓时高度可稍大。在30o左右的坡度下常采用900mm ；儿童使用的楼梯一般为600mm。对一般室内楼梯≥900mm，通常取l000mm。靠梯井一侧水平栏杆长度＞500mm，其高度≥1000mm，室外楼梯栏杆高≥1050 mm。高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1200mm。
楼梯防火：

楼梯选型原则：

1、 功能要求：人流量集中的地方常用直上、曲尺形楼梯;双分双合式楼梯是公共建筑中的主要楼梯，尤其是在商业和办公建筑中常常使用。他性建筑可用多折楼梯或弧形楼梯；螺旋楼梯限用于跃层、阁楼、舞台后台以及小餐厅包房等使用频率较少的场合。

2、 美观要求：螺旋楼梯常被用作建筑立面或中庭空间的衬景，双跑直上、双分双合楼梯在公共建筑门厅中能显示一定的气派，而轻巧灵活的多折楼梯则易衬托想别墅、居室一类的小空间的优雅别致的情调。楼梯饰面及细部构造设计 
楼梯面层构造：

1、抹灰装饰：踏步的踏面和踢面度做20~30mm厚水泥砂浆或水磨石粉刷。离踏面口30~40mm处用金刚砂20mm宽或陶瓷锦砖做防滑条一条或两条（通常是三条），高出踏面5~8mm厚，防滑条离梯段两侧面各空150~200mm，以便楼体清洗。
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2、地毯铺设：一般咋踏步找平层上直接铺设，也可在已做装修的楼梯饰面上再铺地毯。

地毯的铺设形式：1、连续式，地毯从一个楼层不间断的顺踏步铺至上一楼层面；

                2、间断式，踏步踏面为地毯，踢面为另一种装饰材料构造。

地毯的固定：1、粘接式2、浮云式

楼梯栏杆、栏板梯段净宽达3股人流时宜两侧设扶手，一般室内楼梯栏杆高度自踏步前缘不小于900mm，室外不下于1050mm。有儿童活动的场所，栏杆应采用不易攀爬的构造，垂直栏杆间净距应不大于110mm。

1、栏杆的固定：1、主杆与踏步板的连接方式有预留孔埋设2、与预埋件电焊、丝扣套接。

栏板构造：

形式：1、砌筑栏板2、钢丝网水泥栏板3、塑料饰面板栏板4、玻璃栏板5、不锈钢镜面栏板。其他构造形式类似于隔墙隔断构造。

转角栏杆栏板：转角栏杆栏板必需向前伸1/2踏步宽，上下扶手方能交合在一起，单位了节省平台深度空间，栏杆或栏板往往随梯段一起转角，这时上下梯段形成的高差必须处理。处理方法有：望柱、鹤颈嘴、断开等。
第七章 特种装饰构造

特种装饰构造是指不仅需要面层的覆盖式构造，还需要建构基层本身的一类装饰构造。

隔墙和隔断的作用：分割建筑建筑物的内部空间

            特点：不承受任何外来荷载，而且其本身的重量由其他构件阑承担，所以要求隔墙和隔断的自重轻，墙身薄，刚度好，在提高平面使用面积的同时，拆装方便，有利于建筑施工工业化。

           不同：隔墙要求隔声，防潮，防火，挂重物等性能，隔断主要起遮挡视线的作用，有的隔断还可以随意活动,灵活运用。

隔墙分为三大类：砌块式隔墙，立筋式隔墙，板材式隔墙。

隔断根据使用和装配方法不同，一般有镶板式，折叠推拉式，拼接式和手风琴式。

幕墙是将外墙和窗户合二为一的建筑外围护墙的一种形式。一般不承重，形似挂幕，又称悬挂墙。由玻璃，石材，金属和轻质材料组成的饰面层，通过金属骨架，连接件与主体建筑物连接，其内表面根据需要还有轻质材料组成的保温，防火以及隔声层。

幕墙的特点：重量轻，抗震性能好

            增大室内空间和有效使用面积。

            立面造型活泼

            缩短施工周期

            适用于旧房改造

常见的幕墙按材料分类有玻璃幕墙，金属薄板，幕墙，石板幕墙及其他材质的幕墙几种类型。

第六章 建筑门窗

第一节 概述

门的主要作用是供出入交通：窗供采光以及通风。 

门窗：门窗是装设在墙洞中可启闭的建筑构件。

门窗的要求：1，交通安全方面的要求。2，采光通风方面的要求。3，围护作用方面的要求。4，美观方面的要求。

 门的尺寸

(1)居住建筑中门的尺寸

门的宽度：单扇门约800—1000mm；双扇门为1200—1400mm

门的高度：一般为2000—2200mm；有亮子（腰头窗）的则高度需增加300—500mm

(2)公共建筑中门的尺寸

门的宽度：一般比居住建筑中稍大。单扇门为950—1000mm；双扇门为1400—1800mm

门的高度：一般为2100—2300mm；带亮子的应增加500—70mm

四扇玻璃外门宽为2500—3200mm；高（连亮子）可达3200mm；可视立面造型与房高而定。

 窗的尺寸

单扇窗宽不大于600mm；双扇窗宽度900—1200mm；三扇窗宽1500—1800mm；高度一般为1500—2100mm；窗台离地高度为900—1000mm。旋转窗的宽度、高度不宜大于1m，超过时须设中竖框和中横框。窗台高度可适当提高，约1200mm左右。推拉窗宽不大于1500mm，高度一般不超过1500mm，可设亮子。

门窗的分类

（一）按开启方式不同分类

门：平开门、弹簧门、推拉门、折叠门、卷帘门、旋转门、上翻门、伸缩门

窗：平开窗、推拉窗、悬窗、百叶窗、固定窗

（二）按所用材料不同分类  木质门窗、型材门窗、玻璃门窗

（三）门窗按其功能分类   防盗门窗、防火门窗、隔声门窗、密闭门窗

门扇：木门扇的种类主要有镶板门，夹板门，玻璃门和百叶门等。

门的五金：主要有门的把手，门锁，铰链，闭门器和门档组成。

第一节概述
①墙体分类：按所处位置不同：内墙和外墙
按结构受力情况不同：承重墙和非承重墙。非承重墙包括隔墙、填充墙和幕墙。填充墙和幕墙承受风荷载，并把它传给骨架。
按材料不同：砖墙、石墙、土墙及混凝土墙
按构造和施工方式不同：叠砌式墙、版筑墙和装配式墙
叠砌式墙——实砌砖墙、空斗墙和砌块墙
版筑墙——夯土墙、灰砂土筑墙以及滑模、大模板等混凝土墙体
装配式——棗板材墙、多种组合墙和幕墙
②墙体的承重体系：
纵墙承重体系：礼堂、小型厂房等
房间大小可根据使用要求确定，但横向刚度差，纵墙开洞也受限制，不宜用于多层建筑物
横墙承重体系：多层宿舍、住宅等
空间刚度大，利于抵抗水平风载和地震作用及调整不均匀沉降，纵墙可开设较大的洞口
纵横墙承重体系：教学楼、办公楼等
空间刚度介于上述两者之间，布置灵活，可使板有较小跨度，节省钢筋用量
内框架承重体系：多层厂房、商场等
受力性能较差，柱与墙基础形式不同，易产生不均匀沉降
砖与砂浆：
砖的分类、尺寸和标号：
简单分类：按材料分有粘土砖（以砂质粘土为主，化学成分是二氧化硅、氧化铝和氧化铁，目前限制使用）、炉渣砖、灰渣砖等，利用工业废料、煤矸石、粉煤灰等。按形状分有实心砖、多孔砖和空心砖等。普通粘土砖根据生产方法的不同分为青砖（还原气氛中焙烧）和红砖（氧化气氛中焙烧）。
标准砖的规格为53×115×240毫米。以1：2：4为其基本特征。
砖的强度以标号表示，分别为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10和MU7.5六级。其强度等级的确定除依据抗压强度外还考虑了规定的抗折强度要求。
常用砌体块材的选用：
砖的等级强度常采用MU10、MU7.5，石材的强度等级常采用MU40、MU30、MU20、MU15。
六层及六层以上房屋的外墙、潮湿房间的墙，以及受振动或层高大于6m的墙、柱所用材料的最低强度等级，砖为MU10、砌块为MU5、石材为MU20。
砂浆的分类和标号：
以标号表示，有150、100、75、50、25、10和4号七种标号（M15、M10、M7.5、M5、M2.5、M1、M0.4）。常用砌筑砂浆是M1～M5级。在强度等级相同的条件下，采用水泥砂浆砌筑的砌体强度要比用水泥混合砂浆时低。石灰砂浆和粘土砂浆不能用于地面以下或防潮层以下的砌体。
砖墙的砌式：
常见的砌式有全顺式（又称走砖式）、一顶一顺式、一顶多顺式、每皮顶顺相间式及两平一侧式等。
※砌筑原则：横平竖直，错缝搭接，避免通缝，砂浆饱满。
第二节砖墙构造
①墙体细部构造：
门窗过梁：
A.跨度小于1.2m时，可采用砖砌平拱（亦称平发券）；当过梁上有集中荷载或振动荷载时不宜采用。灰缝作成上宽下窄，但最宽不得大于20毫米，最窄不得小于5毫米。砌时将中间提高约为跨度的1/50，受力沉陷后适成水平。
B.跨度在1.2~2m时，可采用钢筋砖过梁；按每一砖厚墙配2~3根 6钢筋，放置在第一皮砖和第二皮砖之间，亦可放置在第一皮砖下的砂浆层内，伸入墙内1~1 1/2砖长。常在相当于1/4跨度的高度范围内（5~7皮砖）用M5砂浆砌筑。
C.跨度在2m以上时，必须用钢筋混凝土过梁（一般不受跨度限制）；宽与墙厚相同，高度应与砖的皮数相适应，常为60、120、180、240毫米。
窗台：
不悬挑窗台、粉滴水平窗台、侧砌砖窗台、预制混凝土窗台。
②墙身的加固：
壁柱和门垛： 壁柱尺寸一般为120×370、240×370、240×490等。
圈梁：又称腰箍，有钢筋砖圈梁和钢筋混凝土圈梁。作用是提高建筑物的空间刚度及整体性，增强墙体的稳定性，减少由于地基不均匀沉降或较大振动荷载而引起的墙身开裂。
※对2~3层房屋，可在基础上或房屋檐口处设圈梁；对4~6层房屋，可每隔2层设一道圈梁。当遇到门窗洞孔圈梁不能闭合时，应在上部或下部设置一道不小于圈梁截面的附加圈梁，与圈梁的搭接长度应不小于2h，亦不小于1米。小于2h时，可现浇补救。
※圈梁的构造要求：
①宜连续设在同一水平面上，并成封闭状
②刚性方案房屋圈梁应与横墙加以连接，连接方式可将圈梁伸入横墙内1.5～2m，或在该横墙上设置贯通圈梁。刚弹性或弹性方案房屋圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接
③钢筋混凝土的宽度宜与墙厚相同，墙厚≥240时，其宽度不宜小于2/3h
④钢筋砖圈梁高度4～6皮砖，砂浆不低于M5，水平统长钢筋不宜小于6E 6，间距不大于半砖，分上下两层设在圈梁的顶部和底部的水平灰缝内
⑤圈梁兼作过梁时，过梁部分的钢筋应按计算用量单独配置
构造柱： 作用：增强建筑物的整体刚度和稳定性。
一般设在建筑物的四角、内外墙交接处、楼梯间、电梯间以及某些较长的墙体中部。构造柱必须与圈梁及墙体紧密连结，下端应锚固于钢筋混凝土基础或基础梁内。柱截面应不小于180×240。主筋一般采用4E 12，钢箍间距不大于250毫米，墙与柱之间应沿墙高每500毫米设2E 6钢筋连结，每边伸入墙内不少于1米。
③其他类型墙体：
空斗墙：用料省、自重轻，但对砖的质量和施工技术要求较高。
石墙：  乱石墙：长边不小于墙厚的三分之二，短边不小于墙厚的三分之一，厚度约200~250毫米左右。
整石墙：长约600~1200毫米，宽约200~600毫米，高约150~400毫米。整石墙厚度为250~400毫米，灰缝厚度为3~6毫米。
砌块墙：以中小型砌块居多。小型砌块外型尺寸多为190×190×390毫米，辅助块尺寸为90×190×190和190×190×190毫米。
第三节墙体的防潮和防水
勒脚构造与防潮防水处理：
A.水平防潮层：有油毡防潮层、防水砂浆防潮层和配筋细石混凝土防潮层等。
油毡防潮层，10~15厚砂浆找平层上用热沥青贴一毡二油，油毡搭接长度应≥70毫米，油毡宽度应比找平层每侧宽10毫米。
防水砂浆防潮层，20~25厚1：2或1：2.5水泥砂浆加3~5％防水剂铺设于需要设置防潮层的位置，或用防水砂浆砌筑1~2皮砖，砌砖灰缝15~20毫米。
细石混凝土防潮层，60厚3E 6或3E 8，适用于整体刚度要求较高的建筑中。有时结合地梁。
B.垂直防潮层：当室内地坪出现高差或室内地坪低于室外地面时，对有高差部分的垂直墙面采取垂直防潮措施。
C.防潮层位置：水平防潮层应设置在距室外地面150毫米以上的勒脚砌体中。
当室内地面采用实铺构造，防潮层应设在室内混凝土层上下表面之间，室内地坪以下60毫米（即一皮砖）的地方；当室内地面采用实铺构造，而室内地面有标高差时，防潮层应设在不同标高的室内地坪以下60毫米处，并在两防潮层之间墙的内侧设垂直防潮层；当室内地面采用空铺木地板构造时，防潮层最高位置可在木搁栅垫木下面，并应在人行道或散水表面100~150毫米以上。
第四节隔墙与隔断
①隔墙与隔断的作用与要求：主要用来分隔房间。要求隔光、声、热、辐射，防火、水、盗，具有一定强度和稳定性，用料轻、薄。
②隔墙构造：常见隔墙可分为砌筑隔墙、立筋隔墙和条板隔墙等。
砌筑隔墙（块材隔墙）：砌筑隔墙指用普通砖、多孔砖、空心砖以及各种轻质砌块等砌筑的墙体。砖隔墙有半砖隔墙和1/4砖隔墙两种。
※隔墙上部与楼板相接处，应留有约30毫米空隙或将上两皮砖斜砌，以预防楼板结构产生挠度，致使隔墙被压坏。
※隔墙方向平行于楼板长向时，不应落在楼板上，而要在楼板间单设小梁。
立筋隔墙：骨架有木骨架和轻钢骨架之分。
①灰板条抹灰隔墙：以上槛、下槛、墙筋、斜撑及横档组成骨架，钉以板条，然后进行抹面。上下槛及墙筋断面通常为50×70或50×100毫米。灰板条尺寸有两种：1200×24×6毫米和1200×38×9毫米。墙筋间距400或600毫米（视饰面材料规格而定），墙筋间沿高度方向每隔1.5米左右设斜撑一道。
灰板条间隙为9毫米左右，接头处要留出3~5毫米的伸缩余地。板条接缝长达600毫米时，必须使接缝位置错开。
在灰板墙与砖墙相接处加钉钢丝网，每侧宽200毫米左右，减少抹面层出现裂缝的可能。为了防水防潮和保证抹水泥砂浆踢脚的质量，下部可先砌2~3皮粘土砖。
②人造板隔墙：人造板主要有胶合板、纤维板、石膏板等。
胶合板有1830×915×4毫米，三夹板；2135×915×7毫米，五夹板
硬质纤维板有2200×1050×4，2350×1150×5
纸面石膏板有3000×800×12，3000×800×9
板材隔墙：指单板高度相当于房间的净高，面积较大，且不依赖骨架，直接装配而成的隔墙，如泰柏板、碳化石灰板隔墙、加气混凝土板隔墙、纸蜂窝板隔墙等。
泰柏板（又名三维板）是由E 2低碳冷拔镀锌钢丝焊接成三维空间网笼，中间填充50mm厚的阻燃聚苯乙烯泡沫塑料构成的轻质板材，然后在现场安装并双面抹灰或喷涂水泥砂浆而组成的复合墙体。厚约75～76，宽1200～1400，长2400～4000。以膨胀螺栓与地坪、楼板或吊顶连接。
第二节幕墙
特点：装饰效果好、质量轻、安装速度快，在现代大型和高层建筑上得到广泛采用。
常见有玻璃幕墙、金属薄板幕墙和轻质钢筋混凝土墙板幕墙三种类型。
①玻璃幕墙
组成：结构框架、填衬材料、幕墙玻璃。
按外观区分，有框架外露系列、框架隐藏系列及玻璃做肋的无框架系列；按施工方法区分有分件式玻璃幕墙和预制的板块式玻璃幕墙两种。
②分件式玻璃幕墙  组成：金属框架、玻璃、填充层、内衬墙
玻璃幕墙通过金属框架把自重和风荷载传递给主体结构，通过竖梃或横档，目前主要采用竖梃方式。
特点：施工相对较慢，精度要求低，施工要求低。
金属框料：有铝合金、铜合金及不锈钢型材。铝合金型材使用比较多。
铝合金型材：质轻，易加工，价格便宜。分实腹和空腹，通常使用空腹型材，显框系列玻璃幕墙型材应用最广泛。
竖梃通过连接件固定在楼板上，一般是安置在楼板的上表面，所有螺栓孔都设计成椭圆形长孔。每根竖梃不得长于建筑的层高，且每根竖梃只固定在上层楼板上，两段竖梃之间必须留15~20mm的伸缩缝。
玻璃：包括钢化玻璃、吸热玻璃、镜面反射玻璃和中空玻璃等。玻璃要求热工性能良好、抗冲击能力强。
吸热玻璃：价格适中，热工效果好，采用较多。其制作是在透明玻璃中加入极微量的金属氧化物。
镜面反射玻璃：即在玻璃一侧涂上反射膜。
中空玻璃：两片玻璃与边框通过焊接、胶接或熔接密封而成。玻璃间隙6~12mm，中空或充惰性气体。
密封条：有现注式和成型式两种。现注式接缝严密、密封性好、应用较广。成型式是在工厂挤压成型，现场安装。密封条材料有硅酮橡胶和聚硫橡胶。
密封衬垫：为现注式密封条定位而用。
定位垫块：安装在金属框内支撑玻璃。
立面划分：除美观要求外，还要考虑风荷载。
内衬墙及细部：
整片玻璃幕墙存在视线穿越、保温隔热、防火、隔声等方面问题。
内衬墙类似内隔墙作法。窗台板以下部位先立筋，中间填充矿棉或玻璃棉隔热层，再复铝箔反射隔汽层，再封纸面石膏板。也可直接砌筑加气混凝土板或成型碳化板。
③板块式玻璃幕墙
单元板块式玻璃幕墙
由玻璃、铝框、保温隔热材料组成，工厂预制
定型单元的大多数玻璃是固定的，少数窗开启，不宜做平开窗，大多用上悬窗和推拉窗。
板块式玻璃幕墙的安装与接缝：幕墙板与主体结构应考虑柔性连接
④隐框式玻璃幕墙
分为全隐型和半隐型玻璃幕墙。
全隐型玻璃幕墙的玻璃四周用强力密封胶全封闭。
⑤全玻式玻璃幕墙
视线范围内不出现金属框料，用肋玻璃作为加强肋板。
分为座地式和悬挂式两种。
⑥点支式玻璃幕墙⑦钢管骨架玻璃幕墙⑧金属薄板幕墙
材料:有平板和凹凸花纹板两种。材质基本是铝合金板，也有不锈钢板的。金属墙板内侧均要用矿棉等材料做保温和隔热层。还必须用铝箔塑料薄膜作为隔气层衬在室内一侧。
组成与构造两种体系：
幕墙附在钢筋混凝土墙体上的附着型金属薄板幕墙；自成骨架体系的构架型金属薄板幕墙。
1.附着型金属薄板幕墙：幕墙体系纯粹作为外墙饰面而依附在钢筋混凝土墙体上。
2.构架型金属薄板幕墙：用抗风受力骨架固定在楼板梁或结构柱上。
金属幕墙产品
⑨混凝土挂板幕墙 两种体系：无骨架墙板系统，构架式墙板系统。
无骨架墙板系统  块面较大，属于较重型幕墙。在工厂预制，自身防水较好。墙板装好后，板缝间要注入防水密封胶，板边还应进行折口处理和空腔处理。
构架式墙板系统  一般采用薄型轻混凝土墙板。板缝间用防水密封胶填充。
第三节雨篷
悬挑构件如阳台、雨篷、遮阳等由挑板或挑梁两种方式支承
节点必须刚性连接，以承担弯矩
悬挂构件如阳台、雨篷、遮阳等由杆件形成悬挂系统
节点为铰接，不承担弯矩
第四节玻璃采光顶
①特点  玻璃顶的采光率是同样面积侧窗照度的五倍以上。
从节能角度讲，由于降低照明负荷而带来的节约，会超过因加大热耗而增加的费用。
②形式  分单元式和复合式，单元式有双层圆泡式和尖锥式，复合式有多边形、四边锥体、复合圆形、长条弧拱等。
③结露现象   

避免结露现象有三种办法：
 1.采用双层玻璃，改善保温隔热性能；
 2.将玻璃顶设计成一定的坡度和弧度，组织好完善的排水系统
 3.在玻璃顶下面的墙体上留通风缝或孔，使玻璃顶内外温差减小，但稍微损失一些能源。
④材料玻璃顶要求有良好的抗冲击力、保温隔热和防水密封性能。
 1.夹层安全玻璃：将两片或两片以上的平板玻璃，用聚乙烯塑料粘合制成。
 2.丙烯酸酯有机玻璃：采用热成型和压延工艺，适合于制作穹形和方锥形等玻璃顶。
 3.聚碳酸酯有机玻璃：是坚韧的热塑性塑料，常用于走廊上部和人行天桥上部。
 4.玻璃钢（加筋纤维玻璃）强度大、明亮和耐磨损。
 5.其他：反射玻璃、吸热玻璃等。
